JY-250-30 255 苯甲基硅油

产品简介:

JY-250-30 255 (替代DC-510、DC-550、DC-710，Shin-Etsu KF-50、KF-54)

典型物理性能

| 产品名称 | 250-30 | 255-75 | 255-150 | 255-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
| 粘度 mm2/s 25℃ | 25~40 | 50~80 | 110~200 | 200~500 |
| 折射率 25°C | 1.4700~1.4800 | 1.4800~1.4950 | 1.4800~1.5000 |
| 相对密度 25°C | 1.010~1.080 | 1.020~1.080 | 1.020~1.100 |
| 闪点 (开口杯) 25°C | ≥240 | ≥280 | ≥300 | ≥300~≥320 |
| 凝固点 °C | -45 | -40 |
| 热损耗 250°C/2小时 |  |  | ＜2% | ＜1% |
| 性质及用途 | 粘度低，冻点低，耐热性好，相对闪点高，膨胀系数小，优越的电气性能(抗电晕、平均耐压高)。用于大型电力电容器的绝缘浸渍剂及血浆袋、输液袋的隔离防粘添加剂，外科用药的基础油料，化妆品及护肤、冻伤疮等添加剂等。本产品类同于美国道康宁公司：DC-510，日本信越公司：KF-50 | 用于建筑、化工、化妆品、纺织、汽车、造纸和电子等各行业。除具有甲基硅油一般特性外，有较好热稳定性、抗氧化性、润滑性、抗辐射性、较低凝固点及对水稳定性，可做高温润滑油、润滑脂的原料，用于绝缘、润滑、阻尼、防震、防尘及核电站专用防辐射高热载体硅油，本产品类同于美国道康宁公司DC-550, DC-710，日本信越公司：Shin-Etsu KF-54。 |

包装与贮运:

应将本产品储存在气密容器中，避免受潮和受污染。

在 60ºC(140ºF)或以下的温度下未开封保存时，产品自生产之日起保质期为 12 个月

地址：江苏省常州市钟楼区怀德中路50号       邮编：213001                          传真：0519-89817398

电话：0519-89817628             网址：WWW.CHINA-JUYOU.COM             邮箱：anniaojyh@126.com

# Text boxes

常州聚优新材料科技有限公司

__